检验检测报告

必高检测检字第 23E053003-02号

项目名称：                委托监测

# 委托单位：  萍乡萍钢安源钢铁有限公司（湘东生产区）

检测类别：                委托检测

报告日期：        2023  年  07  月  05  日

江西省必高检测技术有限公司

# Jiangxi Bi Gao Testing Technology Co., LTD.

声  明

- 本报告无资质认定标志、无签发人签名和未盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

- 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，逾期不予受理。

- 不可重复性或不能进行复测的检测，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

- 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 由委托单位采样送检的样品，本公司只对来样负责。

- 本公司保证检测工作的公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 本报告全部复制或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

─────────────────────────────────────

名  称：江西省必高检测技术有限公司

地  址：萍乡经济技术开发区高新技术工业园北区

邮  编：337000

手  机：18979939895

电  话：0799-6668920

邮  箱：414981638@qq.com

一、基本信息

| 委托单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 （湘东生产区） | 委托单位地址 | 江西省萍乡市湘东区湘东镇 峡山口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 （湘东生产区） | 受检单位地址 | 江西省萍乡市湘东区湘东镇 峡山口 |
| 采样日期 | 2023.05.30 | 采样人员 | 邓龙、罗皝 |
| 检测要素 | 土壤 | 检测地点 | 本公司实验室 |
| 检测结论 | 1A01炼铁厂矿粉堆场外北侧空地处、1A02 炼铁厂烧结机西南侧（喷煤车间外）空地处、1A03炼铁厂高炉西南侧绿化带内、1A04众邦球团厂矿粉仓库北侧、1B01原焦化厂储焦槽区、1B02原焦化厂区堆场外北侧绿化带内、1B03原焦化厂废水处理站外北侧路旁、1B04原焦化厂粗苯化产区南侧空地处、1C01炼铁厂（阳干）原烧结机东北侧绿化带内、1C02炼铁厂区（阳干）高炉瓦斯灰仓库外东北侧绿化带内、1D01炼钢厂转炉区东北侧绿化带、1D02炼钢厂污水处理站西南侧绿化带内、1D03炼钢厂轧钢（高线）区绿化带内土壤中所有有标准限值的检测项目检测结果均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准要求。 |
| 编制人： 审核人： 批准人： 职 务： 授权签字人 日 期： 盖 章： |

- 检测结果

土壤检测结果

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A01炼铁厂矿粉堆场外北侧空地处 东经113º43'30.60" 北纬27º38'0.72" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S111 | 23E053003S211 |  |
| pH值（无量纲） | 6.05 | 6.20 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.098 | 0.063 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 11.0 | 10.3 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.18 | 0.13 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 49 | 45 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 60 | 53 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 26.4 | 22.4 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 123 | 123 | / |
| *钼（mg/kg） | 2.7 | 2.6 | / |
| *钡（mg/kg） | 250 | 207 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.33 | 0.30 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.50 | 2.46 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 10 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 4.5 | 4.6 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.2 | / |
| *钒（mg/kg） | 137 | 119 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 768 | 714 | / |
| 样品状态 | 浅棕、有根 | 浅棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A02 炼铁厂烧结机西南侧（喷煤车间外）空地处 东经113º43'27.57" 北纬27º37'54.67" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S311 | 23E053003S411 |  |
| pH值（无量纲） | 6.08 | 6.38 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.149 | 0.069 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 13.3 | 11.3 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.09 | 0.10 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 38 | 45 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 51 | 50 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 14.3 | 17.0 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 110 | 105 | / |
| *钼（mg/kg） | 2.6 | 2.2 | / |
| *钡（mg/kg） | 227 | 210 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.48 | 0.25 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.00 | 2.74 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 8 | 10 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 4.5 | 7.1 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | ND | / |
| *钒（mg/kg） | 143 | 131 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 820 | 749 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A03炼铁厂高炉西南侧绿化带内 东经113º43'26.59" 北纬27º37'45.50" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S511 | 23E053003S611 |  |
| pH值（无量纲） | 6.16 | 6.45 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.100 | 0.073 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 11.4 | 10.9 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.21 | 0.18 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 61 | 53 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 56 | 58 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 20.4 | 18.5 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 181 | 172 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.7 | 1.3 | / |
| *钡（mg/kg） | 127 | 117 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.38 | 0.52 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 1.49 | 1.45 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 5 | 5 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 2.5 | 2.9 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | ND | / |
| *钒（mg/kg） | 63.5 | 62.5 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 464 | 420 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A04众邦球团厂矿粉仓库北侧 东经113º43'12.86" 北纬27º37'47.08" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S711 | 23E053003S811 |  |
| pH值（无量纲） | 6.15 | 6.06 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.140 | 0.085 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 28.5 | 25.4 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.13 | 0.12 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 43 | 35 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 37 | 35 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 31.8 | 31.1 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 58 | 57 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.5 | 1.5 | / |
| *钡（mg/kg） | 126 | 129 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.61 | 0.44 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 1.53 | 1.60 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 5 | 4 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 5.7 | 4.0 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.1 | / |
| *钒（mg/kg） | 63.2 | 64.9 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 534 | 485 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B01原焦化厂储焦槽区 东经113º43'34.07" 北纬27º37'38.72" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S911 | 23E053003S1011 |  |
| pH值（无量纲） | 7.56 | 7.28 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.069 | 0.082 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 11.7 | 12.2 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.19 | 0.15 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 28 | 30 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 41 | 43 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 42.4 | 38.3 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 125 | 113 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.6 | 1.2 | / |
| *钡（mg/kg） | 272 | 242 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.32 | 0.54 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.46 | 2.74 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 10 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 4.6 | 2.9 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.1 | 0.1 | / |
| *钒（mg/kg） | 108 | 72.4 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 255 | 210 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B02原焦化厂区堆场外北侧绿化带内 东经113º43'37.94" 北纬27º37'49.67" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S1111 | 23E053003S1211 |  |
| pH值（无量纲） | 7.52 | 7.28 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.095 | 0.082 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 11.1 | 9.20 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.22 | 0.21 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 28 | 24 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 46 | 43 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 51.6 | 53.2 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 130 | 138 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.0 | 1.4 | / |
| *钡（mg/kg） | 245 | 254 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.65 | 0.48 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.82 | 2.74 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 9 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 3.6 | 3.6 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | 0.2 | / |
| *钒（mg/kg） | 71.7 | 76.9 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 509 | 419 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B03原焦化厂废水处理站外北侧路旁 东经113º43'35.87" 北纬27º37'36.38" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S1311 | 23E053003S1411 |  |
| pH值（无量纲） | 6.24 | 6.51 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.085 | 0.066 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 19.9 | 18.1 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.16 | 0.15 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 60 | 57 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 51 | 51 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 27.3 | 26.4 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 116 | 119 | / |
| *钼（mg/kg） | 2.1 | 2.3 | / |
| *钡（mg/kg） | 121 | 114 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.40 | 0.30 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 1.47 | 1.65 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 5 | 5 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 2.5 | 2.5 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.2 | / |
| *钒（mg/kg） | 105 | 102 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 474 | 485 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B04原焦化厂粗苯化产区南侧空地处 东经113º43'39.96" 北纬27º37'37.06" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S1511 | 23E053003S1611 |  |
| pH值（无量纲） | 7.12 | 7.26 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.085 | 0.150 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 17.1 | 16.0 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.14 | 0.13 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 63 | 68 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 54 | 53 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 23.0 | 22.8 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 132 | 121 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.1 | 1.1 | / |
| *钡（mg/kg） | 253 | 203 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.51 | 0.77 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.78 | 2.74 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 10 | 8 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 2.2 | 6.1 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | ND | / |
| *钒（mg/kg） | 72.9 | 60.2 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 375 | 355 | / |
| 样品状态 | 浅棕、有根 | 浅棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1C01炼铁厂（阳干）原烧结机东北侧绿化带内 东经113º43'51.85" 北纬27º37'29.63" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S1711 | 23E053003S1811 |  |
| pH值（无量纲） | 6.36 | 6.52 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.143 | 0.128 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 10.7 | 10.7 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.26 | 0.24 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 53 | 44 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 53 | 48 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 45.9 | 47.0 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 189 | 172 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.8 | 1.3 | / |
| *钡（mg/kg） | 316 | 322 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.66 | 0.53 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.75 | 2.99 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 11 | 13 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 6.1 | 3.7 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | ND | / |
| *钒（mg/kg） | 117 | 107 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 464 | 420 | / |
| 样品状态 | 黄棕、有根 | 黄棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1C02炼铁厂区（阳干）高炉瓦斯灰仓库外东北侧绿化带内 东经113º43'35.25" 北纬27º37'23.32" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S1911 | 23E053003S2011 |  |
| pH值（无量纲） | 6.88 | 7.06 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.149 | 0.108 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 29.8 | 31.1 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.37 | 0.40 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 61 | 59 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 47 | 46 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 40.7 | 39.3 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 166 | 165 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.9 | 2.0 | / |
| *钡（mg/kg） | 226 | 245 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.59 | 0.40 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.83 | 2.70 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 9 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 3.7 | 3.0 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | ND | / |
| *钒（mg/kg） | 87.3 | 94.7 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 590 | 565 | / |
| 样品状态 | 黄棕、有根 | 黄棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1D01炼钢厂转炉区东北侧绿化带 东经113º43'41.06" 北纬27º37'9.45" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S2111 | 23E053003S2211 |  |
| pH值（无量纲） | 7.80 | 8.00 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.137 | 0.136 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 24.4 | 23.7 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.42 | 0.40 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 84 | 74 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 71 | 64 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 37.8 | 40.2 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 198 | 192 | / |
| *钼（mg/kg） | 3.9 | 4.9 | / |
| *钡（mg/kg） | 220 | 266 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.57 | 0.38 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.44 | 2.62 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 11 | 11 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 3.0 | 10.7 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.2 | / |
| *钒（mg/kg） | 159 | 176 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 634 | 589 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1D02炼钢厂污水处理站西南侧绿化带内 东经113º43'37.93" 北纬27º36'59.00" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S2311 | 23E053003S2411 |  |
| pH值（无量纲） | 6.28 | 6.74 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.101 | 0.094 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 16.9 | 15.6 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.29 | 0.28 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 106 | 102 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 76 | 75 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 54.5 | 54.2 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 233 | 233 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.1 | 2.0 | / |
| *钡（mg/kg） | 359 | 334 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.70 | 0.53 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.96 | 3.22 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 16 | 15 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 4.0 | 8.1 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | 0.2 | / |
| *钒（mg/kg） | 96.3 | 105 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 305 | 270 | / |
| 样品状态 | 黄棕、有根 | 黄棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.05.30 | 检测日期 | 2023.05.30~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1D03炼钢厂轧钢（高线）区绿化带内 东经113º43'55.83" 北纬27º37'21.79" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E053003S2511 | 23E053003S2611 |  |
| pH值（无量纲） | 7.56 | 7.48 | / |
| *汞（mg/kg） | 0.101 | 0.078 | 38 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 砷（mg/kg） | 23.1 | 21.7 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.18 | 0.17 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 60 | 55 | 18000 |
| 镍（mg/kg） | 46 | 42 | 900 |
| 铅（mg/kg） | 26.4 | 23.8 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 107 | 100 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.6 | 1.1 | / |
| *钡（mg/kg） | 292 | 234 | / |
| *锑（mg/kg） | 0.61 | 0.43 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.90 | 2.99 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 9 | 8 | 70 |
| *锡（mg/kg） | 3.2 | 4.2 | / |
| *铊（mg/kg） | ND | 0.1 | / |
| *钒（mg/kg） | 109 | 70.7 | 752 |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 氟化物（mg/kg） | 255 | 240 | / |
| 样品状态 | 黄棕、有根 | 黄棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306008，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

三、 检测项目、检测方法、检测仪器及检出限

| 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH值 （无量纲） | 《土壤pH值的测定 电位法》 HJ 962-2018 | pHS-3E pH计 | / |
|  | *汞 （mg/kg） | 《土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》HJ680-2013 | AFS-933 原子荧光光度计 H336 | 0.002 |
|  | 六价铬（mg/kg） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.5 |
|  | 砷 （mg/kg） | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.01 |
|  | 镉 （mg/kg） | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.01 |
|  | 铜 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 1 |
|  | 镍 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 3 |
|  | 铅 （mg/kg） | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.1 |
|  | 锌 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 1 |
|  | *钼 （mg/kg） | 《土壤质量 电感耦合等离子体原子发射光谱法（IPC-AES）测定土壤中提取的微量元素》ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪H273 | 0.5 |
|  | *钡 （mg/kg） | 《土壤质量 电感耦合等离子体原子发射光谱法（IPC-AES）测定土壤中提取的微量元素》ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪H273 | 3.6 |
|  | *锑 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | AFS-933 原子荧光光度计 H336 | 0.01 |
|  | *铍 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 737-2015 | 240Z石墨炉原子吸收光谱仪 H046 | 0.03 |
|  | *钴 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1081-2019 | 240FS火焰原子吸收光谱仪 H045 | 2 |
|  | *锡 （mg/kg） | 《土壤质量 电感耦合等离子体原子发射光谱法（IPC-AES）测定土壤中提取的微量元素》ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪H273 | 0.5 |
| 土壤 | *铊 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 1080-2019 | 240Z石墨炉原子吸收光谱仪 H046 | 0.1 |
|  | *钒 （mg/kg） | 《土壤质量 电感耦合等离子体原子发射光谱法（IPC-AES）测定土壤中提取的微量元素》ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪H273 | 1.5 |
|  | *硫化物（mg/kg） | 《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017 | 752 紫外可见分光光度计 H514 | 0.04 |
|  | 氰化物（mg/kg） | 《土壤 氰化物和总氰化物的测定分光光度法》HJ 745-2015 | TU-1810 紫外分光光度计 | 0.04 |
|  | 氟化物（mg/kg） | 《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008 | PHS-3C pH/离子浓度测量仪 | 12.5 |

※※※※※报告结束※※※※※

附图   采样现场照片